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7 rue Dumont d’Urville
28300 AMILLY

Tel : 02 34 401 301
Email : contact@bht-pro.fr
CARACTÉRISTIQUES DES FIBRES ÉCORCES DE CHÊNE 0/80
	NATURE
	Chêne rouvre ou pédoncule

	PROVENANCE
	Forêt du centre de la France certifiées PEFC pour partie

	PRODUCTION
	Scieries équipées d’écorceuse « type fraise »

	GRANULOMÉTRIE
	De 0,5 à 8 cm avec 2% de grands supérieurs à 8 cm et 20%  de fine inférieur à 0,5cm

	HUMIDITÉ
	Environ 45% sur masse brut

	MASSE VOLUMIQUE
	250kg/m3 suivant taux d’humidité
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