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7 rue Dumont d’Urville
28300 AMILLY

Tel : 02 34 401 301
Email : contact@bht-pro.fr
MISCANTHUS

	Nature
	PLANTE 100% NATUREL (AUCUN APPORT D’ENGRAIS DURANT TOUTE LA CULTURE.

ISSU D’UN BROYAGE MECANIQUE (MOISSONNEUSE)

	Provenance
	Région Centre

	pH
	6

	Matière organique
	>94%

	Cellulose brute
	43%

	Ligine
	24%

	Hémicellulose
	27%

	Calcium
	0,13%

	Magnésium
	0,09%

	Potassium
	0,65%

	Taux de cendre
	2,76%

	Azote total sur sec
	0,4%

	Carbone totale sur sec
	49%

	Matière sèche / produit brut
	80 à 85%

	Disponibilité en eau
	349 ml/l

	Porosité
	85%

	C/n
	108

	Densité
	130 à 150 kg/m3
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