
[image: image1.jpg]aaaaaaaa
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28300 AMILLY

Tel : 02 34 401 301
Email : contact@bht-pro.fr
PAILLAGE AIRE DE JEUX
	Le revêtement amortissant pour aire de jeu présente les spécifications suivantes
	C’est un produit naturel issu du broyage et du tamisage du bois exclusivement. Le bois sélectionné en provenance de l’industrie du bois. Le paillage pour aire de jeux est constitué de copeaux de bois sec et calibrés, de forme irrégulière allongée il est exempt de particule fine.



	AVANTAGE


	Les aires de jeux ainsi réalisés avec le paillage sont accessibles aux handicapés, aux poussettes et tricycles

	NATURE
	Copeaux de bois sec d’aspect rugueux 

Granulométrie : 5 à 30 mm

Matière sèche / matière brute : 90 %

Masse volumique : 300 kg/m³



	NORMES
	EN 1177 + AC EN

	COULEURS
	Naturel
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