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7 rue Dumont d’Urville
28300 AMILLY

Tel : 02 34 401 301
Email : contact@bht-pro.fr
	NATURE
	Brique recyclée, concassé et criblée 

	PROVENANCE
	FRANCE

	GRANULOMETRIE
	 5/15

	COULEUR
	Orange

	MASSE VOLUMIQUE
	1250kg/m3


CARACTERISTIQUES DE LA TERRE CUITE 5/15
EURL au capital de 9 200 euros - R.C.S. Chartres 438 164 626 00030 code APE 4941B - TVA FR39438164626
